Table des matières

3	PLANCHERS	1

3.1	Planchers en dalle pleine, panneaux posés en fond de coffrage	1

3.2	Planchers en dalle pleine, panneaux posés par fixation mécanique	21

## 3	PLANCHERS

## 3.1	Planchers en dalle pleine, panneaux posés en fond de coffrage

3.1.1	FOND DE COFFRAGE EN LAINE DE VOIS, ENROBAGE CIMENT GRIS :

Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois à bords droits, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.1.1	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 25 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,09 Kg CO2/m²

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.1.2 	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 35 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,20 Kg CO2/m²

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.1.3	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.2.	FOND DE COFFRAGE EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC :

Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.2.4	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm

        - Marque : KNAUF ou équivalent

        - Type : FIBRALITH Clarté

        - Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

        - Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30

        - Bords : biseautés 4 côtés

        - Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

        - Part de biosourcé: 41%

        - Total réchauffement climatique : 1,09 Kg CO2/m²

        - Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.2.5	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm

        - Marque : KNAUF ou équivalent

        - Type : FIBRALITH Clarté

        - Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

        - Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40

        - Bords : biseautés 4 côtés

        - Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

        - Part de biosourcé: 41%

        - Total réchauffement climatique : 1,20 Kg CO2/m²

        - Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.2.6	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.3.	FOND DE COFFRAGE EN LAINE DE BOIS A2, ENROBAGE CIMENT BLANC

Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois A2, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.3.1	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH A2 Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.25

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Total réchauffement climatique : 1,33 Kg CO2/m²

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.3.2	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH A2 Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.35

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Total réchauffement climatique : 2,72 Kg CO2/m²

Mode de pose : ni agrafage, ni fixations nécessaires pour cette épaisseur

3.1.4.	FOND DE COFFRAGE ISOLANT EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT GRIS

Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et 2 parements d’épaisseur 5 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.4.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.35

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 3,66 Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 5,29Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 6,52Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 7,33Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.15

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 8,15Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 9,38Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.40

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 11,40Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.65

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 13,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.9	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.05

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 15,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.10	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.85

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 17,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.4.11	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, agrafé, épaisseur 275 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 275 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 8.65

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 19,60Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5	FOND DE COFFRAGE ISOLANT EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC

Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et 2 parements d’épaisseur 5 et 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.5.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.10

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 3,11Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 60 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 60 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.40

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 3,53Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.05

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 4,37Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.70

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 5,21Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.20

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 5,84Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 6,26Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.85

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 6,68Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 7,31Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.9	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.65

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 7,73Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.10	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.15

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 8,36Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.11	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.95

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 9,41Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.12	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.75

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 10,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.5.13	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.55

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 11,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6	FOND DE COFFRAGE ISOLANT « PHONIK » EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC

Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE élastifié knauf therm phonik gris et 2 parements d’épaisseur 5 et 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.6.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 6,26Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.85

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 6,68Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 7,31Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.65

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 7,73Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.15

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 8,36Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.95

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 9,41Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.75

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé: 25%

Total réchauffement climatique : 10,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.6.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ « Phonik » FC/Typ3 Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.55

Bords : droits, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 11,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

    - FOND DE COFFRAGE ISOLANT EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC

Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.7.1	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 3,82Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.2	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 et 180

Total réchauffement climatique : 5,15Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.3	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.15

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 6,15Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.4		Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.45

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 6,81Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.5	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 7,48Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.6	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 8,48Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.7	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 9,14Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.8	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.10

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 10,10Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.9	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.90

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 11,80Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.10	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.70

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 13,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.7.11	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC Clarté Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.50

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 15,10Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8	FOND DE COFFRAGE ISOLANT « PHONIK » EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE élastifié gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.8.1	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 2,86Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.2	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 3,99Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.3	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 5,68Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.4	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 6,80Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.5	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4,90

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 8,49Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.6	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.70

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 11,30Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.7	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.50

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 14,10Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.8.8	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik Agrafé

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120 à 180

Total réchauffement climatique : 16,90Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9	FOND DE COFFRAGE ISOLANT EN LAINE DE BOIS, ENROBAGE CIMENT BLANC

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.9.1	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.15

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 3,27Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.2	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 5,80Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.3	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.60

Résistance au feu : REI 120

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Total réchauffement climatique : 7,60Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.4	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 8,80Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.5	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 9,70Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.6	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 10,60Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.7	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.00

Résistance au feu : REI 120

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Total réchauffement climatique : 11,90Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.8	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.9	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.75

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 14Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.10	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.45

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 16,10Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.11	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.15

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 18,30Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.9.12	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.90

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 20,40Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10	FOND DE COFFRAGE ISOLANT EN LAINE DE BOIS A2, ENROBAGE CIMENT BLANC

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.1.10.1	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.15

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 4,27Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.2	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 6,97Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.3	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.55

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 8,77Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.4	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.00

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 10,10Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.5	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 11Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.6	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.55

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 11,90Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.7	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.00

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 13,30Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.8	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.9	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.70

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 15,50Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.10	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.45

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 17,80Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.11	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.15

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 20Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

3.1.10.12	Panneau isolant en laine de roche, parements en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, agrafé, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FC/Typ3 Clarté Agrafé

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.85

Bords : parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 22,20Kg CO2/m²

Mode de pose : agrafage en usine

## Planchers en dalle pleine, panneaux posés par fixation mécanique

3.2.1	FINITION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR PANNEAUX EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT GRIS

- Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois à bords droits, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.1.1	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 25 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,09 Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.1.2	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 35 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,20Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.1.3	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment gris, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Mode de pose : fixation mécaniqueX

3.2.2	FINITION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR PANNEAUX EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC

- Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.2.1	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.30

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,09Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.2.2	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.40

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Total réchauffement climatique : 1,20Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.2.3	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.60

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Part de biosourcé: 41%

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.3	FINITION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR PANNEAUX EN LAINE DE BOIS A2 FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Finition et protection mécanique en sous-face des planchers par panneaux monolithes de laine de bois, bords biseautés sur 4 côtés, constitués de fibres longues de bois résineux de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.3.1	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 25 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH A2 Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 25 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.25

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Total réchauffement climatique : 1,33Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.3.2	Panneau de fibres de bois agglomérées au ciment blanc, épaisseur 35 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRALITH A2 Clarté

Dimensions : 2000 x 600 x 35 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 0.35

Bords : biseautés 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Total réchauffement climatique : 2,72Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT GRIS.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et d’un parement d’épaisseur 5 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment gris, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.4.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.45

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 4,64Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 6,12Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 7,23Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.90

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 7,97Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.25

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 8,70Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.70

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 9,81Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.05

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 11,66Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.35

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.9	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.15

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 17,19Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.4.10	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment gris, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA FM/Typ2

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.95

Bords : droits

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris et d’un parement de 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.5.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.15

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 4,83Kg CO2/m²

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.80

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 6,56Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 7,86Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 8,73Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.95

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 9,60Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 10,90Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.75

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 11,80Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.25

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 13,10Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.9	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.05

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 15,20Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.10	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.85

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 17,40Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.5.11	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ FM/Typ2 Clarté

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.65

Bords : droits, parement 20 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 19,60Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE « PHONIK » PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE élastifié gris et d’un parement de 20 mm biseauté sur les 4 cotés et d’un second parement de 5mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.6.1	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.50

Bords : Droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 6,26Kg CO2/m²

Acoustique (solo) : +1dB (Rw+C Lourd)

Acoustique (duo) : avec Knauf thane sol 80mm +3dB (Rw+C Lourd)

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.2	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.85

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 6,68Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.3	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 7,31Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.4	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.65

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 7,73Kg CO2/m²

Acoustique (solo) : +1dB (Rw+C Lourd)

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.5	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.15

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 8,36Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.6	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5,95

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 9,41Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.7	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.75

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Part de biosourcé:25%

Total réchauffement climatique : 10,50Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.6.8	Panneau isolant en PSE et laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : Fibra ULTRA+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.55

Bords : droits, parement 20 mm et 5mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse E/M1

Total réchauffement climatique : 11,50Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.7.1	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.00

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 3,82Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.2	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 5,15Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.3	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.15

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 6,15Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.4	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.45

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 6,81Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.5	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.80

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 7,48Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.6	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 8,48Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.8	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.60

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 9,14Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.9	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.10

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 10,10Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.10	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.90

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 11,80Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.11	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.70

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 13,50Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.7.12	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.50

Bords : laine de roche feuillurée, parement 10 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 15,10Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE « PHONIK » PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en PSE élastifié gris, d’un panneau de laine de roche de 40 mm et 2 parements d’épaisseur 5 et 20 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.8.1	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 2,86Kg CO2/m²

Acoustique (solo) : +1dB (Rw+C Lourd)

Acoustique (duo) : avec Knauf thane sol 80mm +3dB (Rw+C Lourd)

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.2	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.60

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 3,99Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.3	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 5,68Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.4	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 6,80Kg CO2/m²

Acoustique (solo) : +2dB (Rw+C Lourd)

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.5	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4,90

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Part de biosourcé : 25%

Total réchauffement climatique : 8,49Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.6	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Clarté FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.70

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 11,30Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.7	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.50

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 14,10Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.8.8	Panneau isolant en PSE et laine de roche, parements en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRASTYROC+ Phonik FM

Âme : Knauf XTherm Th31 et laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 7.30

Bords : laine de roche feuillurée, parement 20 mm apparent biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 90 à 180

Total réchauffement climatique : 16,90Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et d’un parement d’épaisseur 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.9.1	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.25

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Total réchauffement climatique : 7,42Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.2	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 12,50Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.3	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 15,90Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.4	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 18,40Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.5	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.40

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 21,10Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.6	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.65

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 21,80Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.7	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 24,30Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.8	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.40

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 26Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.9	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.80

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 28,60Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.10	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.55

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 32,80Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.11	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.25

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 37Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.9.12	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.95

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0

Résistance au feu : REI 60 à 120

Total réchauffement climatique : 41,30Kg CO2/m²

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10	ISOLATION EN SOUS-FACE DE DALLE PAR POSE RAPPORTEE DE PANNEAUX COMPOSITES EN LAINE DE BOIS A2 FIXES MECANIQUEMENT, ENROBAGE CIMENT BLANC.

- Procédé d’isolation thermique en sous-face des planchers par panneaux composites constitués d’une âme en laine de roche et d’un parement de 10 mm en laine de bois à fibres longues de largeur 2 mm, minéralisées et agglomérées au ciment blanc, agrafage en usine, conformes à la norme NF EN 13168.

3.2.10.1	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 50 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 50 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 1.25

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.2	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 80 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 80 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.3	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 100 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 100 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 2.65

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.4	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 115 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 115 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.5	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 125 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 125 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.35

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.6	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 135 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 135 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 3.65

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.7	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 150 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 150 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.10

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.8	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 160 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 160 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.35

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.9	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 175 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 175 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 4.80

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.10	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 200 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 200 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 5.50

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

3.2.10.11	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 225 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 225 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.25

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique

#### 3.2.10.12	Panneau isolant en laine de roche, parement en laine de bois A2 agglomérée au ciment blanc, épaisseur 250 mm

Marque : KNAUF ou équivalent

Type : FIBRAROC A2 35 FM/Typ2 Clarté

Âme : Laine de roche

Dimensions : 2000 x 600 x 250 mm

Résistance thermique R(m².K/W) : 6.95

Bords : parement 10 mm biseauté 4 côtés

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, d0

Résistance au feu : REI 120

Mode de pose : fixation mécanique