Table des matières

6	HABILLAGES	1

6.1	Habillage de parois verticales en plaques de plâtre	1

6.2	Habillage de parois verticales en plaques de laine de bois ORGANIC 	4

6.3	Habillage de parois verticales en plaques de laine de bois HERADESIGN 	4

## 6	HABILLAGES

## 6.1	Habillage de parois verticales en plaques de plâtre

6.1.1	PLAQUES DE PLATRE COLLEES :

Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.1.1-1	Habillage en plaques standard de 13 mm d'épaisseur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF METAL

- Type de plaques : KNAUF KS 13 (épiderme en carton crème)

- Poids : 6 kg au m²

6.1.1-2	Habillage en plaques standard de 13 mm d'épaisseur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF METAL

- Type de plaques : KNAUF KH 13 hydro (épiderme en carton vert)

- Poids : 6 kg au m²

DALLES DANOLINE ROLD12 FIX OSSATURE CACHEE :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords biseautés pour ossature bois ou métallique CD60. Dos en voile de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type “cachée”.

Décors avec des perforations carrées de 3.5*3.5mm (Unity 3) et superposés de 12 lattes imprimées trapézoïdales. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations carrées de 3.5*3.5mm + lattes trapézoïdales 25*600*12.5mm. Le complexe « dalle + latte » a une épaisseur totale de 25mm. L’ossature cachée sera constituée d’une ossature primaire CD60 (entraxe 1200mm) et secondaire CD60 (entraxe 300mm) + système EASY CLICK CD60. Un feuillard métallique devra être positionné à l’horizontale sur les ossatures CD60 (hauteur 1.20m du sol) pour une résistance aux chocs à hauteur d’homme (1.80m)

Marque : KNAUF

Système : KNAUF DANOLINE

Décor : ROLD12 FIX

Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations carrées de 3.5*3.5mm entraxe 8.33mm couleur White.

Dimensions 600*600*12.5mm

Lattes : superposées à la dalle U3 trapézoïdales imprimées chêne clair.

Dimensions 25*600*12.5mm au nombre de 12 par dalle.

Complexe total : 600*600*25mm

Bords : OSSATURE CACHEE (B+ joint creux)

COV : Réduction avec CLEANEO

Qualité de l’air : A+

Absorption acoustique w : de 0,80 (L) à 0,90 (L)

Résistance au feu : A2-s1,d0

Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

6.1.2	PLAQUES PERFOREES POUR PLAFOND ACOUSTIQUE et RESISTANCE AUX CHOCS DE BALLONS ==> CONTRAPANEL.

Plaques de plâtre surdensifié et acoustiques modulaires à bords droits. Perforations rondes. Recto revêtu d'un revêtement en papier mélaminé lavable. Verso revêtu d'un voile acoustique assurant une bonne absorption dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière. Fixation des plaques par vissage à une ossature porteuse métallique verticale (à reprendre). Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette à tête blanche. Entraxe de 200. Mise en œuvre bord à bord sans enduit en joint. L'absorption acoustiques dépendent de la largeur de l'interstice et du type d'isolant (sans pare-vapeur). Les exigences feu seront obtenue avec une paroi primaire à performance incendie. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors imposés par la maîtrise d'œuvre. Spécificités complémentaires de parements et isolant éventuel à reprendre.

6.1.2-1	Plaques de 1200 x 600, épaisseur de 13 mm, perforations rectilignes de 6 mm. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL GLOBE G1F

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Perforations : 6 mm,

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,60

- Absorption acoustique avec 20 mm de laine minérale w : 0,65

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Poids 8,5 kg

6.1.2-2	6.1.2-4	Plaques de 1200 x 600, épaisseur de 13 mm, lisse. Bords biseautés :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CONTRAPANEL REGULAR R

- Type de structure (à reprendre) : FOURRURE CD 60

- Absorption acoustique sans laine minérale w : 0,10

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Poids 9,4 kg

## 6.2	Habillage de parois verticales en plaques de laine de bois

6.2.1	HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur). Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.1-1	Habillage mural en plaques de laine de bois claire, 25 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plénum de 200mm) avec LM 60mm

6.2.1-2	Habillage mural en plaques de laine de bois claire, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC PURE (FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plénum de 200mm) avec LM 60mm

HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS COLORS :

Habillage de parois en plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur). Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.1-3	Habillage mural en plaques de laine de bois couleur, 25 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plénum de 200mm) avec LM 60mm

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.1-4	Habillage mural en plaques de laine de bois couleur, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC

- Type: ORGANIC COLORS (FMIV VK11), 1200 x 600 mm

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2	HABILLAGE MURAL BICOUCHES LAINE DE BOIS ET LM CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en complexe constitué de plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant en laine minérale. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.2-1	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 25 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 0,85 (plenum 50 mm)

6.2.2-2	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 75 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 50 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-3	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 100 mm d'épaisseur à fixation mécanique invisible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 75 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-4	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 125 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 100 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

6.2.2-5	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois claire et LM, 150 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL PURE (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 125 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

HABILLAGE MURAL BICOUCHES LAINE DE BOIS ET LM COLORS :

Habillage de parois en complexe constitué de plaques de laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant en laine minérale. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.2-5	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 25 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 0,85 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-6	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 75 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV AK01 ou FMIV VK/11), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 50 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-7	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 100 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 75 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-8	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 125 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 100 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.2-9	Habillage mural en plaques bicouches laine de bois couleur et LM, 150 mm d'épaisseur à fixation mécanique :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC MINERAL

- Type : ORGANIC MINERAL COLORS (FMV ou FMIV), 1200 x 600 mm

- Couche inférieure : LAINE DE BOIS de 25 mm d'épaisseur

- Couche supérieure : LAINE DE ROCHE de 125 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé labellisé KARIBATI

- Absorption acoustique αw : 1,00 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3	HABILLAGE MURAL MULTICOUCHE LAINE DE BOIS AVEC AME EN LM CLAIRE (Pure) :

Habillage de parois en complexe constitué d'une âme en laine minérale et de deux parements en laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant rn laine de roche. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.3-1	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Produit biosourcé

- Ossature : PROFILE CD 60

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-2	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-3	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3-4	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN PURE (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

HABILLAGE MURAL MULTICOUCHE LAINE DE BOIS AVEC AME EN LM COLORS :

Habillage de parois en complexe constitué d'une âme en laine minérale et de deux parements en laine de bois très fine d'épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment et chaux blanche (fibres de 1 mm de largeur) et d'un isolant rn laine de roche. Fixation mécanique par vissage visible ou invisible. Pose bord à bord. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

6.2.3-5	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-6	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois claire et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

6.2.3-7	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 35 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 20 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

6.2.3-8	Habillage mural en plaques multicouches laine de bois couleur et âme en LM, 50 mm d'épaisseur à fixation mécanique visible :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME ORGANIC TWIN

- Type: ORGANIC TWIN COLORS (FMV AK/01), 1200 x 600 mm

- Parements : LAINE DE BOIS de 5 et 10 mm d'épaisseur

- Ame : LAINE DE ROCHE HAUTE DENSITE de 35 mm d'épaisseur

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1, d0

- Produit biosourcé

- Absorption acoustique αw : 0,95 (plenum 50 mm)

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

HERADESIGN

6.3.1	HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS HERADESIGN SUPERFINE :

Habillage de parois en panneaux de laine de bois très fine d'épicéa, lié à la magnésie (fibres de 1 mm de largeur).              Fixation mécanique par vissage visible. Pose bord à bord.

6.3.1-1	Habillage mural en laine de bois couleurs 600*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 15mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE

- Type: HERADESIGN SUPERFINE COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :7.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.65(LH)

- Couleur au choix de l‘architecte

6.3.1-2	Habillage mural en laine de bois couleurs 1200*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 15mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE

- Type: HERADESIGN SUPERFINE COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :7.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.65(LH)

- Couleur au choix de l‘architecte

HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS HERADESIGN ALPHA + SUPERFINE :

Plafonds en panneaux de laine de bois d'épicéa de 1 mm de largeur liés à la magnésie. Le dos de la plaque est revêtu d’un voile apportant une meilleure absorption acoustique. Bords Fixation mécanique par vissage visible. Pose bord à bord.

6.3.1-3	Habillage mural en laine de bois couleurs 600*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 15mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE ALPHA +

- Type: HERADESIGN SUPERFINE ALPHA + COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :7.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.80

- Couleur au choix de l‘architecte

6.3.1-4	Habillage mural en laine de bois couleurs 1200*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 15mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE ALPHA +

- Type: HERADESIGN SUPERFINE ALPHA + COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :7.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.80

- Couleur au choix de l‘architecte

6.3.1-5	Habillage mural en laine de bois couleurs 1200*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE ALPHA +

- Type: HERADESIGN SUPERFINE ALPHA + COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :12.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.90

- Couleur au choix de l‘architecte

6.3.1-6	Habillage mural en laine de bois couleurs 600*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN SUPERFINE ALPHA +

- Type: HERADESIGN SUPERFINE ALPHA + COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :12.8 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.90

- Couleur au choix de l‘architecte

Habillage de parois verticales en laine de bois

6.4.1	HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS HERADESIGN MICRO :

Plafonds en panneaux de laine de bois d'épicéa de 1 mm de largeur liés à la magnésie. Texture de surface fine à pores. Bords Fixation mécanique par vissage visible. Pose bord à bord.

6.4.1-1	Habillage mural en laine de bois couleurs 600*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN MICRO

- Type: HERADESIGN MICRO COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :15 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.65(M)

- Couleur au choix de l‘architecte

6.4.1-2	Habillage mural en laine de bois couleurs 1200*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN MICRO

- Type: HERADESIGN MICRO COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :15 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.65(M)

- Couleur au choix de l‘architecte

6.5.1	HABILLAGE MURAL EN LAINE DE BOIS HERADESIGN PLANO :

Plafonds en panneaux de laine de bois d'épicéa de 1 mm de largeur liés à la magnésie. Texture de surface lisse. Bords Fixation mécanique par vissage visible. Pose bord à bord.

6.5.1-1	Habillage mural en laine de bois couleurs 600*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN PLANO

- Type: HERADESIGN PLANO COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :15 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.40(L)

- Couleur au choix de l‘architecte

6.5.1-2	Habillage mural en laine de bois couleurs 1200*600mm à fixation mécanique visible d’une d'épaisseur de 25mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : GAMME HERADESIGN PLANO

- Type: HERADESIGN PLANO COLORS

- Bords : Biseautés à Fixation mécanique (AK-01)

- Ossature : PROFILE CD 60

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :15 kg/m2

- Absorption acoustique αw : jusqu’à 0.40(L)

- Couleur au choix de l‘architecte